Origen de la materia mineral

No son sólo los sulfuros de hierro los minerales que impurifican la materia carbonosa, sino otros muchos como silicatos, carbonatos, sulfatos, cloruros, fosfatos y compuestos organometálicos. 

Para explicar su origen en el carbón, debemos dividir estas materias en dos grandes grupos: 

- las que tienen un origen singenético, es decir, coincidente y sincrónico con el del carbón.

- las epigenéticas, cuya formación es independiente y normalmente posterior al carbón.