CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

La única propiedad eléctrica de los carbones que mencionaremos es su conductividad, cuya medida puede hacerse en mho (inverso del ohm). Esta propiedad tiene importancia en los procedimientos de coquización eléctrica del carbón o en la medida de su estado de coquización en los hornos normales. También se utiliza en los métodos de prospección eléctrica. 

El carbón presenta grandes diferencias anisotrópicas respecto a su resistividad. SINKINSON encontró una resistividad de unos 800 ohm cuando la corriente pasaba paralelamente al plano de sedimentación y de 5000 en sentido normal. La resistividad del grafito es sólo de 0,173 y 100 ohm respectivamente.